| 序号 | 项 目 | 适用范围 | 检测参数 | 检验批量/检验频率 | 取样方法 | 取样数量 | 采用规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 通用硅酸盐水泥 | 细度 | 按同一生产厂家，同一品种，同一生产批号且连续进场的水泥，袋装不超过200T为一批，散装不超过500T为一批，每批抽样不少于一次。 | 从20个以上不同部位取等量样品 | ≥12kg | GB 175-2007 |
|  |  |  | 比表面积 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准稠度用水量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安定性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 密度 |  |  |  |  |
| 2 | 集料常规 | 砂 | 筛分 | 以同产地，同规格400m3或600T为一批 | 在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。先将表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂共8份，组成一组样品 | 40kg | GB/T14684-2011 JGJ52-2006 |
|  |  |  | 堆积密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表观密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 孔隙率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 含泥量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 石粉含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 泥块含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | MB值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 压碎指标 |  |  |  |  |
|  |  | 石 | 筛分 | 以同产地，同规格400m3或600T为一批 | 在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。先将表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂共15份，（在料堆的顶部,中部和底部各由均匀分布的5个不同部位取得）组成一组样品。 | 80kg | GB/T14684-2011 JGJ52-2006 |
|  |  |  | 堆积密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表观密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 孔隙率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 含泥量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 泥块含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 针片状含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 压碎指标 |  |  |  |  |
|  |  | 轻集料 | 颗粒级配 | 同规格400m3为一批，不足时按一批计 | 在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。先将表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂共8份，组成一组样品 | 40kg | GB/T17431.1-2010 |
|  |  |  | 堆积密度(松散、紧密) |  |  |  |  |
|  |  |  | 筒压强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表观密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粒型系数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 软化系数 |  |  |  |  |
| 3 | 矿物掺合料 | 粉煤灰 | 细度 | 以连续供应的200T相同等级，相同种类的粉煤灰为一编号，不足200T按一遍号计。 | 取样应用代表性，可连续取，也可从10个以上不同部位取等量样品 | ≥3kg | GB 1596-2005 |
|  |  |  | 需水比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烧失量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安定性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 含水率 |  |  |  |  |
|  |  | 矿粉 | 密度 | 以连续供应的200T相同等级，相同种类的矿粉为一编号，不足200T按一遍号计。 | 取样应用代表性，可连续取，也可从10个以上不同部位取等量样品 | ≥3kg | GB/T 18046-2008 |
|  |  |  | 比表面积 |  |  |  |  |
|  |  |  | 流动度比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烧失量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 活性指数 |  |  |  |  |
|  |  | 硅灰 | 密度 | 以连续供应的30T相同等级，相同种类的矿粉为一编号，不足30T按一遍号计。 | 取样应用代表性，可连续取，也可从10个以上不同部位取等量样品 | ≥3kg | GB/T 18736-2002 |
|  |  |  | 比表面积 |  |  |  |  |
|  |  |  | 需水量比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烧失量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 活性指数 |  |  |  |  |
| 4 | 矿粉 | 沥青用矿粉 | 筛分 | 以连续供应的同生产厂、同等级200t为一批，不足200t以一批计， | 现场随机抽取 | ≥2kg | JTG E42—2005 |
|  |  |  | 密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 亲水系数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 塑性指数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热安定性 |  |  |  |  |
| 5 | 外加剂 | 减水剂 早强剂 缓凝剂 引气剂 | 减水率 | 掺量大于1％（含1％）同品种的外加剂每一批号为100T，掺量小于1％的外加剂每一批号为50T。不足100T或50T的也应按一个批量计，同一批号的产品必须混合均匀。 | 随机抽取 | 不小于0.2t水泥所需要的量 | GB8076-2008 |
|  |  |  | 泌水率比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 含气量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 凝结时间差 |  |  |  |  |
|  |  |  | 坍落度保留值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗压强度比 |  |  |  |  |
|  |  | 膨胀剂 | 细度 | 日产量超过200T时，每批不大于200T；日产量不足200T时，以日产量为一批。 | 每一批为一取样单位，取样应该具有代表性，可以连续取样，也可以从20个以上不同部位取等量样品 | ≥10kg | GB 23439-2009 |
|  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 限制膨胀率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  | 速凝剂 | 凝结时间 | 每20t为一批，不足20t也按一批计 | 一批应于16个不同点取样，每个点取样不少于250g | ≥4kg | JC 477-2005 |
|  |  |  | 1d抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 28d抗压强度比 |  |  |  |  |
|  |  | 泵送剂 | 坍落度增加值 | 年产量不小于500t时，每批为50t，年产量小于500t时，每批为30t，不足时以一批计 | 试样分点样和混合样，点样为在一次生产产品中取得的样品，混合样为三个或者更多的点样等量均匀混合而取得的试样 | 不小于0.2t水泥所需要的量 | JC 473-2001 |
|  |  |  | 常压泌水率比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 压力泌水率比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 含气量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 坍落度保留值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗压强度比 |  |  |  |  |
|  |  | 防水剂 | 安定性 | 年产量不小于500t时，每批为50t，年产量小于500t时，每批为30t，不足时以一批计 | 试样分点样和混合样，点样为在一次生产产品中取得的样品，混合样为三个或者更多的点样等量均匀混合而取得的试样 | 不小于0.2t水泥所需要的量 | JC474-2008 |
|  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗压强度比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 泌水率比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 需水量比 |  |  |  |  |
|  |  | 防冻剂 | 减水率 | 每50t为一批，不足50t也按一批计 | 每一批为一取样单位，取样应该具有代表性，可以连续取样，也可以从20个以上不同部位取等量样品,液体样品取样时应从容器的上、中、下层分别取样 | 不小于0.15t水泥所需要的量 | JC 475-2004 |
|  |  |  | 泌水率比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 含气量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 凝结时间差 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗压强度比 |  |  |  |  |
| 6 | 混凝土，砂浆 | 混凝土力学性能 | 抗压强度 | 抗压强度：每一楼层，每工作班拌制的不超过100m3同一配合比的混凝土，取样不得少于1次。其余检测参数依据委托方提供检测 | 用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。 | 每次至少1组标样试件;同条件试件组数按需确定。 | GB/T50081-2002 |
|  |  | 砂浆力学性能 | 抗压强度 | 不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检1次。 | 在砂浆搅拌机出料口随机取样，同盘砂浆只应制作1组试块。 | 同一类型，强度等级的砂浆不应少于3组。 | JGJ70-2009 |
|  |  | 混凝土耐久性能 | 抗渗 | 对于有耐久性要求的混凝土，同一工程，同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定 | 混凝土浇筑地点随机抽取 | 每次至少1组标样试件 | GB/T50082-2009 |
|  |  | 砂浆耐久性能 | 抗渗 | 对于有耐久性要求的砂浆，同一工程，同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定 | 砂浆拌制地点随机抽取 | 每次至少1组标样试件 | JGJ70-2009 |
|  |  | 混凝土配合比 | 坍落度 | 送取足够的原材料拌制配合比 | 随机抽取 | 拌制足够试验项目的混凝土 | JGJ55-2011 |
|  |  |  | 稠度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 扩展度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表观密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 泌水率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 力学性能 |  |  |  |  |
|  |  | 砂浆配合比 | 稠度 | 送取足够的原材料拌制配合比 | 随机抽取 | 拌制足够试验项目的砂浆 | JGJ98-2010 |
|  |  |  | 密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分层度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 力学性能 |  |  |  |  |
| 7 | 钢筋 | 钢筋原材 | 屈服强度 | 每批由同一牌号，炉号，规格组成，每批不大于60t，超过60t部分，每增加40t(或者不足40t时)，增加一根拉伸和一根弯曲 | 从不同根钢筋上截取 | 拉伸2根（50cm） 弯曲2根(35cm) 重量偏差5根(大于50cm) | GB 1499.1-2008 GB 1499.2-2007 |
|  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断后伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯曲 |  |  |  |  |
|  |  |  | 重量偏差 |  |  |  |  |
|  |  | 闪光对焊 | 拉伸 | 在同一台班内，由同一个焊工完成的300个同牌号，同直径焊接接头为一批， | 从每批接头中随机截取 | 3根拉伸(50cm)，3根冷弯（35cm） | JGJ18-2012 |
|  |  |  | 弯曲 |  |  |  |  |
|  |  | 箍筋闪光对焊 | 拉伸 | 在同一台班内，由同一个焊工完成的600个同牌号，同直径焊接接头为一批，超出600个，超出部分可以与下一台班完成接头累计计算 | 从每批接头中随机截取 | 3根拉伸(50cm) |  |
|  |  | 电弧焊（帮条焊、搭接焊、坡口焊） | 拉伸 | 在同一台班内，由同一个焊工完成的300个同牌号，同直径焊接接头为一批，在房屋结构中，应在不超过连续二层楼中300个同牌号、同形式钢筋接头为一批 | 从每批接头中随机截取 | 3根拉伸(50cm) |  |
|  |  | 电渣压力焊 | 拉伸 | 以300个同牌号，同直径焊接接头为一批，在房屋结构中，应在不超过连续二层楼中300个同牌号、同形式钢筋接头为一批，不足300个时，以一批计 | 从每批接头中随机截取 | 3根拉伸(50cm) |  |
|  |  | 气压焊 | 拉伸 | 以300个同牌号，同直径焊接接头为一批，在房屋结构中，应在不超过连续二层楼中300个同牌号、同形式钢筋接头为一批，不足300个时，以一批计 | 从每批接头中随机截取 | 3根拉伸(50cm)，3根冷弯（35cm） |  |
|  |  |  | 弯曲 |  |  |  |  |
|  |  | 预埋件钢筋T型接头 | 拉伸 | 以300个同类预埋件为一批，不足300个时以一批计 | 从每批接头中随机截取 | 试件钢筋长度应大于200mm，钢板长和宽应为60mm |  |
|  |  | 机械连接 | 拉伸 | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头，应以500个为一检验批，不足500个时，也按一批计 | 在工程结构中随机截取 | 3根拉伸 | JGJ107-2010 |
| 8 | 钢绞线/钢丝 | / | 最大力 | 每批钢绞线由同一牌号、规格、生产工艺捻制组成，每批重量不大于60t | 每盘卷中任意一端截取 | 3根(70cm) | GB/T5223-2002 GB/T5224-2003 |
|  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断后伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弹性模量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 规定非比例延伸力 |  |  |  |  |
| 9 | 金属型材 | 工字钢/角钢/槽钢/L型钢 | 拉伸 | 每批由同一牌号，炉号，质量等级、品种、尺寸等规格的钢材组成，每批重量不应该大于60t | 任意取一根截取 | 拉伸1根、弯曲1根（需要制样） | GB/T706-2008 |
|  |  |  | 弯曲 |  |  |  |  |
|  |  | 无缝钢管 | 抗拉强度 | 每批由同一牌号，炉号，质量等级、品种、尺寸等规格的钢管组成(1、外径不大于76mm，并且壁厚不大于3mm，400根 2、外径大于351mm，50根 3、其他尺寸，200根) | 每批在两根钢管上任意截取 | 拉伸2根、弯曲2根、压扁2根（外径大于42mm的需要加工） | GB/T8162-2008 |
|  |  |  | 下屈服强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断后伸长率 |  |  |  |  |
|  |  | 低压流体输送用焊接钢管（镀锌钢管） | 抗拉强度 | 钢管应按批进行检查和验收，每批应由同一炉号、同一牌号、同一规格、同一焊接工艺和同一镀锌层(如适用)的钢管组成。每批钢管的数量应不超过如下规定： a) D≤33.7 mm：1000 根；b) D＞33.7 mm～60.3 mm：750 根；c) D＞60.3 mm～168.3 mm：500 根；d) D＞168.3 mm～323.9m m：200 根；e) D＞323.9 mm：100 根。 | 每批在两根钢管上任意截取 | 拉伸2根、弯曲2根、压扁2根 | GB/T3091-2008 |
|  |  |  | 下屈服强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断后伸长率 |  |  |  |  |
|  |  | 铝合金型材 | 屈服强度 | 型材应成批提交验收、每批应由同一牌号、供货状态、规格的型材组成，批重不限。 | 每批（炉）取2根型材，从每根型材上切取1个试样 | 拉伸2根，涂层10根 | GB5237.1-5-2008 |
|  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断后伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 镀（涂）层厚度 |  |  |  |  |
|  |  | 铝合金隔热型材 | 纵向剪切试验 | 隔热型材应成批提交验收，每批应由同一牌号和状态的铝合金型材与同一种隔热材料通过同一种复合工艺制作成的同一类别、规格和表面处理方式的隔热型材组成 | 每项试验应在每批取2根，每根于中部和两端各切取5个试样，并做标识。将试样分为三份（每份至少包括3个中部试样），分别用于低温室温高温试验。试样长100mm±1mm拉伸试验试样的长度允许偏差短至18mm | 2根 | GB5237.6-2004 |
|  |  |  | 横向拉伸试验 |  |  |  |  |
|  |  |  | 屈服强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断后伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 镀（涂）层厚度 |  |  |  |  |
| 10 | 锚夹具 | / | 洛氏硬度 | 同规格、型号、生产工艺的产品每批不超过2000件（套），连接器不宜超过500套，外观检测抽取5%-10%，且不少于5套，硬度检测抽取3%-5%，且不少于3套，锚板强度、静载锚固效率系数抽取3套 | 随机抽取 | 5%-10% | GB/T14370-2007 JGJ85-2010 TB/T3193-2008 |
| 11 | 土工合成材料 | 塑料土工格栅 | 拉伸强度 | 同一原料、配方和工艺情况下生产的同规格的产品为一批，每批不超过500卷，生产7天不足500卷则以7天产量为一批 | 随机抽取3卷进行外观尺寸检测，在合格的产品中任意抽取一卷，去掉外层长度500mm后，截取全幅产品1m为样品 | 1m | GB/T17689-2008 JT/T480-2002 |
|  |  |  | 2%伸长率时的拉伸强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5%伸长率时的拉伸强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标称伸长率 |  |  |  |  |
|  |  | 排水材料 | 纵向通水量 | 同一原料、配方和工艺情况下生产的同规格的产品为一批，每批不超过500卷，不足500卷则以5天产量为一批 | 随机抽取 | 2卷（根） | JC/T 665-2006 |
|  |  |  | 纵向拉伸强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 延伸率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗弯折性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 耐压力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实体(管壁)空隙率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 扁平耐压力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 管壁开孔率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 环刚度 |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃纤维土工格栅 | 网眼尺寸 | 同一规格品种、质量等级、生产工艺稳定连续的，生产一定单位数量的产品为一批 | 随机抽取 | 1卷 | GB/T21825-2008 |
|  |  |  | 网眼目数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断裂强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |
|  |  | 土工膜 | 纵横向拉伸强度 | 同一原料、配方和工艺情况下生产的同规格的产品为一批，每批不超过500卷，不足500卷则以5天产量为一批 | 随机抽取 | 3卷 | JT/T518-2004 GB/T17642-2008 |
|  |  |  | 纵横向拉伸断裂伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵横向直角撕裂强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | CBR顶破强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温弯折性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵横向尺寸变化 |  |  |  |  |
|  |  |  | 耐静水压力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直渗透系数 |  |  |  |  |
|  |  | 塑料土工格室 | 格室片的拉伸屈服强度 | 同一原料、配方和工艺情况下生产的同规格的产品为一批，每批不超过500卷，生产7天不足500卷则以7天产量为一批 | 外观尺寸采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平工，合格质量水平（AQL)6.5，其余指标在其合格基础上随机取样 | 1卷 | GB/T19274-2003 JT/T516-2004 |
|  |  |  | 焊接处抗拉强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 格室组间连接处抗拉强度 |  |  |  |  |
|  |  | 塑料土工网 | 拉伸屈服强度 | 同一原料、配方和工艺情况下生产的同规格的产品为一批，每批不超过500卷（含500卷） | 随机抽取 | 1卷 | GB/T19470-2004 JT/T513-2004 |
|  |  | 土工加筋带 | 断裂拉力 | 同一规格品种、质量等级、生产工艺稳定连续的，生产一定单位数量的产品为一批，每批不超过20吨 | 随机抽取 | 6卷 | JT/T517-2004 |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2%伸长率时的拉力 |  |  |  |  |
| 12 | 防水卷材 | 石油沥青纸胎油毡 | 不透水性 | 同品种、标号、等级1500卷为一批，不足1000卷也可以为一批 | 重量检查合格的10卷中最轻的，外观、面积合格无接头的1卷做物理性能试样，如不符合抽样条件可取次轻的1卷，切除距外层卷头2.5m后，顺纵向截取全幅0.5m长2块 | 沿纵向全幅截取0.5m长2块 | GB326-2007 |
|  |  |  | 拉力（纵向） |  |  |  |  |
|  |  |  | 耐热度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 柔度 |  |  |  |  |
|  |  | 弹性体/塑性体改性沥青防水卷材 | 不透水性 | 同品种、标号、等级10000㎡为一批，不足时也按一批计 | 重量检查合格品中最轻的，外观、面积、厚度合格无接头的1卷做物理性能试样，如不符合抽样条件可取次轻的1卷，切除距外层卷头2.5m后，顺纵向截取全幅0.5m长2块 | 沿纵向全幅截取0.5m长2块 | GB18242-2008 GB18243-2008 |
|  |  |  | 拉力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 耐热性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |  |
|  |  | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | 不透水性 | 同品种、标号、等级10000㎡为一批，不足时也按一批计 | 重量检查合格品中最轻的，外观、面积、厚度合格无接头的1卷做物理性能试样，如不符合抽样条件可取次轻的1卷，切除距外层卷头2.5m后，顺纵向截取全幅0.5m长2块 | 沿纵向全幅截取0.5m长2块 | GB18967-2009 |
|  |  |  | 拉力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 耐热性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |  |
|  |  | 聚氯乙烯/氯化聚乙烯防水卷材 | 拉力/拉伸强度 | 同品种、标号、等级10000㎡为一批，不足时也按一批计 | 由外观、厚度均合格的卷材中任取1卷，切除端部0.3m后，顺纵向截取全幅3m长2块 | 沿纵向全幅截取3m长2块 | GB12952-2003 GB12953-2003 |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 热处理尺寸变化率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温弯折性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗穿孔性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 热老化 |  |  |  |  |
|  |  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 拉伸性能 | 同品种、标号、等级10000㎡为一批，不足时也按一批计 | 由外观、厚度均合格的卷材中任取1卷，且不少于1.5m | 1.5m | GB23441-2009 |
|  |  |  | 耐热性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |  |  |
|  |  | 石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 | 拉力 | 同品种、标号、等级10000㎡为一批，不足时也按一批计 | 由外观、厚度均合格的卷材中任取1卷，且不少于1.5m | 1.5m | GB/T14686-2008 |
|  |  |  | 耐热性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |  |  |
|  |  | 高分子防水材料：片材 | 断裂拉伸强度 | 同规格、同等级5000卷 | 由外观、规格、尺寸均合格的卷材中任取1卷，切除端部0.3m后，顺纵向截取全幅1.5m长2块 | 沿纵向全幅截取1.5m长2块 | GB18173.1-2006 |
|  |  |  | 扯断伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 撕裂强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温弯折温度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热伸缩量 |  |  |  |  |
|  |  | 高分子防水材料：止水带 | 拉伸强度 | 以每月同标记的止水带产量为一批 | 由外观、规格、尺寸均合格的卷材中任取1根 | 3m | GB18173.2-2000 |
|  |  |  | 扯断伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 撕裂强度 |  |  |  |  |
|  |  | 高分子防水材料：遇水膨胀橡胶 | 拉伸强度 | 以每月同标记的膨胀橡胶产量为一批 | 每批抽取2根进行外观质量的检测，并在每根任意1m处随机取3点进行尺寸的检测，在检测合格的产品中抽取足够数量的产品进行其余试验 | 1.5m | GB18173.3-2002 |
|  |  |  | 扯断伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 体积膨胀倍率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温弯折 |  |  |  |  |
|  |  | 沥青复合胎柔性防水卷材 | 耐热性 | 同品种、标号、等级10000㎡为一批，不足时也按一批计 | 由外观、厚度均合格的卷材中任取1卷，切除端部0.3m后，顺纵向截取全幅3m长2块 | 沿纵向全幅截取3m长2块 | JC/T 690-2008 |
|  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大拉力 |  |  |  |  |
|  |  | 铝箔面石油沥青防水卷材 | 拉力 | 同品种、标号、等级10000㎡为一批，不足时也按一批计 | 由外观、厚度均合格的卷材中任取1卷，切除端部0.3m后，顺纵向截取全幅3m长2块 | 沿纵向全幅截取3m长2块 | JC/T 504-2007 |
|  |  |  | 柔度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 耐热度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分层 |  |  |  |  |
| 13 | 防水涂料 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸强度 | 以同一类型、同一规格15t为一批，不足15t亦作为一批（多组分产品按组分配套组批） | 任取1桶，摇均匀，按上、中、下三个位置用取样器取出3kg，等分2份，分别置于洁净的瓶内，密封置于5~35℃的室内 | 多组分甲乙组分总量3kg2份 | GB/T19250-2003 |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 撕裂强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温弯折性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 固体含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表干时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实干时间 |  |  |  |  |
|  |  | 水乳型沥青防水涂料 | 固体含量 | 以同一类型、同一规格5t为一批，不足5t亦作为一批 | 任取1桶，摇均匀，按上、中、下三个位置用取样器取出4kg，等分2份，分别置于洁净的瓶内，密封置于5~35℃的室内 | 4kg等分2等份 | JT/T535-2004 JC/T408-2005 |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表干时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实干时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |
|  |  | 水性聚氯乙烯焦油防水涂料 | 低温柔性 | 以同一类型、同一规格5t为一批，不足5t亦作为一批 | 任取1桶，摇均匀，按上、中、下三个位置用取样器取出4kg，等分2份，分别置于洁净的瓶内，密封置于5~35℃的室内 | 4kg等分2等份 | JC634-1996 |
|  |  |  | 耐热性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘接强度 |  |  |  |  |
|  |  | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 固体含量 | 以同一类型、同一规格5t为一批，不足5t亦作为一批 | 任取1桶，摇均匀，按上、中、下三个位置用取样器取出8kg，等分2份，分别置于洁净的瓶内，密封置于5~35℃的室内 | 8kg等分2等份 | JC/T864-2008 |
|  |  |  | 表干时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实干时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 拉伸强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断后伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热伸缩率 |  |  |  |  |
|  |  | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量 | 以同一类型、同一规格10t为一批，不足10t亦作为一批 | 液体部分任取1桶，摇均匀，按上、中、下三个位置用取样器取出5kg，等分2份，分别置于洁净的瓶内，密封置于5~35℃的室内.固体部分按水泥的取样方法进行 | 5kg等分2等份 | GB/T23445-2009 |
|  |  |  | 拉伸强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断后伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  |
| 14 | 刚性防水涂料 | 无机防水堵漏材料 | 凝结时间 | 连续生产同一类型、同一规格30t为一批，不足30t亦作为一批 | 每批产品随机抽取，5kg含以上包装的，不少于3个包装中抽取样品，少于5kg包装的，不少于10个包装中抽取样品，将样品充分混合均匀，取出10kg，分2份 | 10kg等分2等份 | GB23440-2009 |
|  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗渗压力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  |
|  |  | 聚合物水泥防水砂浆 | 凝结时间 | 以同一类型、同一规格50t为一批，不足50t亦作为一批 | 在每批产品或生产线中不少于六个(组)取样点随机抽取。样品总质量不少于20Kg。样品分为两份，一份试验，一份备用。试验前应将所取样品充分混合均匀，先进行外观检验，外观合格后再按表1进行物理力学性能试验。 | 不少于20Kg | JC/T984-2011 |
|  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗渗压力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  |
| 15 | 管材 | 梅花管 | 落锤冲击试验 | 同一批原料、同一配方和工艺情况下生产的同一规模管材为一批，每批数量不超过60000kg。如果生产量少，生产期6天尚不足60000kg，则以7天产量为一批。 | 外观尺寸采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平工，合格质量水平（AQL)6.5，其余指标在其合格基础上取样进行 | 10根（1m） | YD/T841.5-2008 |
|  |  |  | 扁平试验 |  |  |  |  |
|  |  |  | 管材刚度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 拉伸屈服强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 拉伸强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |
|  |  | PE双壁波纹管 | 环刚度 | 同批原料、配方、工艺情况下生产的同规格管材为一批，内径≤500mm时，每批数量不超过60t，如生产数量少，生产期7天尚不足60t，则以7天产量为一批；内径＞500mm时，每批数量不超过300t，生产期30天尚不足300t，则为一批 | 外观尺寸采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平工，合格质量水平（AQL)6.5，其余指标在其合格基础上取样进行 | 1根（1.5m） | GB/T19472.1-2004 |
|  |  |  | 冲击性能（TIR） |  |  |  |  |
|  |  |  | 环柔性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烘箱试验 |  |  |  |  |
|  |  | PE缠绕壁管材 | 环刚度 | 同一批原料、配方、工艺情况下生产的同一规格管材为一批，内径≤500mm时，每批数量不超过60t，如生产数量少，生产期7天尚不足60t，则以7天产量为一批；内径＞500mm时，每批数量不超过300t，生产期30天尚不足300t，则为一批 | 外观尺寸采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平工，合格质量水平（AQL)6.5，其余指标在其合格基础上取样进行 | 1根（1.5m） | GB/T19472.2-2004 |
|  |  |  | 冲击性能（TIR） |  |  |  |  |
|  |  |  | 环柔性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烘箱试验 |  |  |  |  |
|  |  | 钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 | 环刚度 | 同一批原料、配方、工艺情况下生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过300t，生产期30天尚不足300t，则为一批 | 外观尺寸采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平工，合格质量水平（AQL)6.5，其余指标在其合格基础上取样进行 | 1根（1.5m） | CJ/T 225-2011 |
|  |  |  | 冲击性能（TIR） |  |  |  |  |
|  |  |  | 环柔性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烘箱试验 |  |  |  |  |
|  |  | 预应力波纹管 | 环刚度 | 同一批原料、配方、工艺情况下生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过10000m | 从一批中抽取5根样品进行外观、环刚度的测试，其余在外观合格的基础上抽样检测 | 5根（1.5m） | JT/T529-2004 |
|  |  |  | 外观尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管 | 冲击性能（TIR） | 同 一批原料，同一配方和工艺条件下连续生产的同一规格套管为一批，每批数量不超过100t;如生产数量少，生产期7天尚不足100t，则以7天产量为一批。 | 外观尺寸采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平工，合格质量水平（AQL)6.5，其余指标在其合格基础上取样进行 | 3根（1.5m） | QB/T2479-2005 |
|  |  | 软式透水管 | 纵向抗拉强度 | 出产检验样品10000m为一批，不足10000m时也按一批计 | 随机抽取 | 3根（1m） | JC937-2004 |
|  |  |  | 纵向伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 横向抗拉强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 横向伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 圆球顶破强度 |  |  |  |  |
| 15 | 管材 | 软式透水管 | CBR顶破强力 | 出产检验样品10000m为一批，不足10000m时也按一批计 | 随机抽取 | 3根（1m） | JC937-2004 |
|  |  |  | 渗透系数K20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 等效孔径 |  |  |  |  |
|  |  |  | 耐压扁平率 |  |  |  |  |
| 16 | 井盖水箅 | 井盖 | 承载力 | 以相同原材料、工艺、规格的检查井盖500套为一批，不足时按一批计（聚合物基复合材料检查井盖为300套、再生树脂复合材料检查井盖为100套） | 随机抽取10套进行外观质量和尺寸偏差检测，在合格的产品中随机抽取2套进行承载力检测 | 2套 | GB/T23858-2009 CJ/T121-2000 CJ/T211-2005 JC/T1009-2006 JC889-2001 |
| 17 | 路面砖 | 路缘石 | 抗压强度 | 同一类，同一规格，同一等级，每20000块为一批，不足20000块按一批计。 | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取(龄期不小于28d) | 抗压，抗折各3块 | JC 899-2002 |
|  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |
|  |  | 道路砖 | 抗压强度 |  |  | 30块 | JC/T446-2000 |
|  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |
| 18 | 岩石 | 岩石 | 含水率 | 相同产地、相同成分的岩石为一检验批 | 现场随机抽取厚度小于15cm的岩石 | 3块 | JTG E41-2005 |
|  |  |  | 孔隙率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 软化系数 |  |  |  |  |
| 19 | 混凝土砌体 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度 | 同类型的砖每1万块为一批，不足1万块亦为一批 | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取制作试件 | 6块（100×100×100mm块9） | GB 11968-2006 |
|  |  |  | 密度 |  |  |  |  |
|  |  | 普通混凝土小型空心砌块 | 抗压强度 | 同类型的砖每1万块为一批，不足1万块亦为一批 | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 | 5块 | GB8239-1997 |
|  |  | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 抗压强度 | 同类型的砖每300m3块为一批，不足300m3亦为一批 | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 | 5块强度、3块密度 | GB/T15229-2011 |
|  |  |  | 密度 |  |  |  |  |
| 20 | 砖 | 烧结普通砖 | 抗压强度 | 3.5万~15万块为一批，不足3.5万块按一批计。 | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 | 10块 | GB 5101-2003 |
|  |  | 烧结多孔砖、烧结多孔砌体 | 抗压强度 | 3.5万~15万块为一批，不足3.5万块按一批计。 | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 | 10块 | GB 13544-2011 |
|  |  | 烧结空心砖和空心砌体 | 抗压强度 | 3.5万~15万块为一批，不足3.5万块按一批计。 | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 | 10块 | GB 13545-2003 |
|  |  | 混凝土普通砖 | 抗压强度 | 2万~5万块为一批，不足2万块按一批计。 | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 | 10块 | DB22/03-2004 |
|  |  | 蒸压灰砂砖 粉煤灰砖 | 抗压强度 | 同类型的砖每10万块为一批，不足10万块亦为一批 | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 | 抗折、抗压各5块 | GB 11945-1999 JC 239-2001 |
|  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |
|  |  | 透水砖 | 抗压强度 | 1万~1.5万块为一批，不足1万块按一批计。 | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 |  | JC/T945-2005 |
|  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土多孔砖 | 抗压强度 | 同一原材料配制成，同一工艺生产的相同外观质量等级，强度等级的3.5万~15万块为一批，不足3.5万块按一批计。 | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 | 10块 | JC 943-2004 |
| 21 | 饰面砖 | 陶瓷砖 | 尺寸偏差 | 同厂家生产的同一规格的产品为一批，检验批自定 | 随机抽取（原则上只对检验批大于5000m2的砖进行全部项目的检测，对于检验批小于1000m2的砖，通常认为没有必要检验） | 足够数量 | GB/T4100-2006 |
|  |  |  | 表面质量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 体积密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断裂模数和破坏强度 |  |  |  |  |
| 22 | 饰面石材 | 天然大理石/花岗石建筑板材 | 吸水率 | 同一品种、类别、等级、同一供货批的板材为一批，或按连续安装部位的板材为一批 | 随机抽取 | 根据材料厚度加工需检测样品12块 | GB/T19766-2005 GB/T18601-2009 |
|  |  |  | 体积密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯曲强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 压缩强度 |  |  |  |  |
| 23 | 水 | 拌合用水 | pH值 | 同一水源不应少于一次（1、地表水每6个月检验一次；2、地下水每1年检验一次；3、在生水每3个月检验一次，质量稳定1年后，可以每6个月检验一次） | 随机抽取 | ≥5L | JGJ63-2006 |
|  |  |  | 不溶物 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可溶物 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯离子含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫酸盐含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 碱含量 |  |  |  |  |
| 24 | 灌浆材料 | 水泥基灌浆材料 | 粒径 | 每200吨为一批，不足时按一批计 | 取样应具有代表性，可以连续取，也可以从20个以上不同部位取等量样品 | ≥30kg | JC/T986-2005 |
|  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 泌水率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 流动度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 竖向膨胀率 |  |  |  |  |
|  |  | 压浆料（剂） | 凝结时间 | 以压浆料用量100t为一批（压浆剂按配比折算成料的数量），不足时也按一批计 | 随机抽取 | 料大于16kg，剂大于4kg | TB/T3192-2008 |
|  |  |  | 流动度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 泌水率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 压力泌水率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自由膨胀率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 含气量 |  |  |  |  |
| 25 | 混凝土用钢筋焊接网 | 焊接网 | 弯曲 | 同一型号、材料、生产设备并在同一连续时间段内制造的钢筋焊接网组成，重量不大于60t | 于2个方向截取 | 拉伸2根，弯曲2根，抗剪力3根 | GB1499.3-2010 |
|  |  |  | 拉伸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗剪力 |  |  |  |  |
| 26 | 彩色涂层钢板及钢带 | 彩色涂层钢板及钢带 | 涂层厚度 | 每批应由不大于30吨的同牌号、同规格、同镀层重量，以及涂层厚度、涂料种颜色相同的彩涂板组成 | 随机截取 | 拉伸1根、涂层厚度和弯曲3根 | GB/T12754-2006 |
|  |  |  | 弯曲 |  |  |  |  |
|  |  |  | 拉伸 |  |  |  |  |
| 27 | 墙体保温材料系统 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料/绝热用模塑聚苯乙烯炮沫塑料 | 规格尺寸和允许偏差 | 同一规格的产品数量不超过2000m 为一批 | 现场随机抽取 | 1块 | GB/T 10801.2—2002/GB/T 10801.1—2002 |
|  |  |  | 表观密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 压缩强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 熔结性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) |  |  |  |  |
|  |  |  | 拉伸粘接强度(与膨胀聚笨板) |  |  |  |  |
|  |  |  | 可使用时间（在可操作时间内拉伸粘结强度） |  |  |  |  |
|  |  | 抹面胶浆 | 拉伸粘接原强度(与膨胀聚笨板) | 连续生产,同一配料工艺条件制的产品为一批.10吨为一批 | 现场随机抽取 | 20kg | JG149-2003 |
|  |  |  | 可操作时间（在可操作时间内拉伸粘结强度） |  |  |  |  |
|  |  | 耐碱网格布 | 外观 | 同厂家生产的同一规格的产品为一批， | 随机抽取 | 3m | JC/T841-1999 JG158-2004 |
|  |  |  | 长度、宽度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 网孔中心距 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位面积质量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 耐碱断裂强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断裂伸长率/断裂应变 |  |  |  |  |
|  |  | 塑料锚栓 | 塑料圆盘直径 | 同一规格的产品为一批 | 现场随机抽取 | 5个 | JG149-2003/JG158-2004 |
|  |  |  | 单个锚栓抗拉承载力标准值 |  |  |  |  |
|  |  | 外墙涂料 | 容器中状态 | 以同种产品、同一级别、同一规格产品为一批 | 现场随机抽取 | 3kg | GB/T9757-2001/GB/T9755-2001 |
|  |  |  | 施工性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 干燥时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 涂漠外观 |  |  |  |  |
|  |  | 界面砂浆 | 界面砂浆压剪粘结强度 | 以同种产品、同一级别、同一规格产品30吨为一批 | 粉状：从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500g，混合均匀。 | 5kg | JG158-2004 |
|  |  | 胶粉料 | 初凝结时间 | 以同种产品、同一级别、同一规格产品10吨为一批 | 现场随机抽取 | 3kg | JG158-2004 |
|  |  |  | 终凝结时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安定性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |
|  |  | 聚苯颗粒 | 堆积密度 | 以同种产品、同一级别、同一规格产品30吨为一批 | 粉状：从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500g，混合均匀。 | 5kg | JG158-2004 |
|  |  |  | 粒度（5mm筛筛余率） |  |  |  |  |
|  |  | 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 湿表观密度 | 以同种产品、同一级别、同一规格产品为一批,粉状材料30吨为一批,液体材料10吨为一批, | 粉状：从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500g，混合均匀,液体现场随机抽取3kg | 各5kg | JG158-2004 |
|  |  |  | 干表观密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓄热系数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  | 抗裂砂浆 | 抗裂剂不挥发物含量 | 以同种产品、同一级别、同一规格产品为一批,粉状材料30吨为一批,液体材料10吨为一批, | 粉状：从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500g，混合均匀,液体现场随机抽取3kg | 各5kg | JG158-2004 |
|  |  |  | 抗裂砂浆可使用时间 |  |  |  |  |
|  |  | 弹性底涂 | 容器中状态 | 以同种产品、同一级别、同一规格产品10吨为一批 | 现场随机抽取 | 3kg | JG158-2004 |
|  |  |  | 施工性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 干燥时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |
|  |  | 柔性耐水腻子 | 容器中状态 | 以同种产品、同一级别、同一规格产品10吨为一批 | 现场随机抽取 | 3kg | JG158-2004 |
|  |  |  | 施工性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 干燥时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 打磨性 |  |  |  |  |
|  |  | 饰面层涂料 | 涂膜外观 | 以同种产品、同一级别、同一规格产品10吨为一批 | 现场随机抽取 | 3kg | JG158-2004 |
|  |  |  | 施工性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表干时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗裂性 |  |  |  |  |
|  |  | 面砖粘结砂浆 | 拉伸粘结强度 | 以同种产品、同一级别、同一规格产品30吨为一批 | 从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500g，混合均匀。 | 5kg | JG158-2004 |
|  |  |  | 压剪粘结原强度 |  |  |  |  |
|  |  | 面砖勾缝料 | 外观 | 以同种产品、同一级别、同一规格产品30吨为一批 | 从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500g，混合均匀。 | 5kg | JG158-2004 |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  |  |
|  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 压折比 |  |  |  |  |
|  |  | 热镀锌电焊网 | 丝径 | 以同种产品、同一级别、同一规格产品为一批 | 现场随机抽取 | 2m | QB/T3897-1999 |
|  |  |  | 网孔大小 |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊点抗拉力 |  |  |  |  |
|  |  | 保温砂浆 | 外观 | 以相同原料、相同生产工艺、同一类型、稳定连续生产的产品300m3为一批 | 从20个以上不同堆放的包装袋中取等量样品并混匀，总量不少于40L | 40L | JG158-2004 |
|  |  |  | 堆积密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分层度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 干密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  |
| 28 | 安全网 |  | 耐穿刺 | 批次根据厂家的生产能力自定 | 随机抽取 | 3张 | GB5725-2009 |
|  |  |  | 冲击试验 |  |  |  |  |
| 29 | 安全带 |  | 尺寸偏差 | 批次根据厂家的生产能力自定 | 随机抽取 | 3根 | GB6095-2009 |
|  |  |  | 静荷载试验 |  |  |  |  |
| 30 | 安全帽 |  | 冲击吸收性能 | 以一次生产投料为一批次，最大批量应小于8万顶 | 随机抽取 | 3顶 | GB2811-2007 |
|  |  |  | 耐穿刺 |  |  |  |  |
| 31 | 脚手架扣件 | 直角扣件 | 抗滑性能 | 同规格、同型号、同批号的500个为一检验批 | 现场随机抽取 | 各8个 | GB15831-2006 |
|  |  |  | 抗破坏性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 扭转刚度性能 |  |  |  |  |
| 31 | 脚手架扣件 | 旋转扣件 | 抗滑性能 | 同规格、同型号、同批号的500个为一检验批 | 现场随机抽取 | 各8个 | GB15831-2006 |
|  |  |  | 抗破坏性能 |  |  |  |  |
|  |  | 对接扣件 | 抗拉性能 |  |  |  |  |
|  |  | 底坐 | 抗压性能 |  |  |  |  |
| 32 | 幕墙 | 玻璃幕墙 | 幕墙四性 | 1、相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程为一检验批；2、工程建筑高度应超过24m，且总面积应超过300m2. | 1、试件宽度至少应包括一个承受设计荷载的垂直构件。试件高度至少应包括一个层高，并在垂直方向上应有两处或两处以上和承重结构连接，试件组装和安装的受力状况应和实际情况相符；2、单元式幕墙应至少包括一个与实际工程相符的典型十字缝，并有一个完整单元的四边形成于实际工程相同的接缝；3、全玻璃幕墙试件应有一个完整跨距高度，宽度应至少有两个完整的玻璃宽度或3个玻璃肋；4、试件应包括典型的垂直接缝、水平接缝和可开启部分，并使试件上可开启部分占试件总面积的比例与实际工程接近。 | 1块 | GB/T 21086-2007 |
|  |  | 石材幕墙 | 幕墙四性 |  |  |  |  |
|  |  | 人造板幕墙 | 幕墙四性 |  |  |  |  |
| 33 | 幕墙用原材料 | 玻璃幕墙用密封胶 | 相容性 | 连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。 | 随机抽取 | 单组分产品抽样量为5支；双组分产品从原包装中抽样，抽样量为3kg--5kg | GB/T16776-2005 |
|  |  |  | 邵氏硬度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表干时间 |  |  |  |  |
| 33 | 幕墙用原材料 | 石材幕墙用密封胶 | 表干时间 | 以同一品种 、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足5t也可为一批。 | 随机抽取 | 单、双组分都取约4kg | GB/T23261-2009 |
|  |  |  | 相容性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 污染性 |  |  |  |  |
|  |  | 中空玻璃 | 中空玻璃露点 | 采用同一条件下生产的中空玻璃500块为一批次 | 同一工艺下制作 | 20块510mm×360mm样品 | GB/T11944-2002 |
|  |  | 幕墙玻璃 | 遮阳系数 | 同一厂家的同一种产品抽检不应少于一组 | 随机抽取 | 2块 | GB50411-2007 |
|  |  |  | 可见光透射比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 传热系数 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑幕墙用陶板 | 吸水率 | 同规格、同类型的2000m2陶板为一批，不足的按一批计算。 | 随机抽取 | 5块100×100mm | JG/T 324-2011 |
|  |  |  | 弯曲强度 |  |  | 10块10×10×120mm |  |
|  |  | 建筑幕墙用瓷板 | 吸水率 | 同规格、同色号、同一生产批次的幕墙瓷板为一批次。 | 随机抽取 | 5块100×100mm | JG/T 217-2007 |
|  |  |  | 弯曲强度 |  |  | 7块300×300mm |  |
|  |  |  | 剪切强度 |  |  | 7块250×50mm |  |
|  |  |  | 放射性 |  |  | 随机一块 |  |
|  |  | 铝塑复合板 | 剥离强度 | 同品种、同规格、同颜色的产品3000m2为一批，不足的按一批计算 | 随机抽取 | 12块350×25mm | GB/T17748-2008 |
| 34 | 现场检测 | 后置埋件拉拔强度 | 拉拔试验 | 同规格、同型号，基本相同部位的锚栓组成检验批 | 随机抽取 | 抽检数量按每批锚栓总数量的1‰且不少于3根 | JGJ145-2004 |
| 35 | 门窗 | 门窗 | 门窗三性 | 1、同品种、规格、型号的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘为一批、不足应按一批计；2、、同品种、规格、型号的特种门每50樘为一批，不足应按一批计。 | 随机抽取 | 1、木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃应抽检5%，并不得少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层建筑的外窗，每批应至少抽检10%，并不得少于6樘，不足6樘时应全数检查。2、特种门每批应抽检50%，并不得少于10樘，不足时应全数检查。 | GB50210-2001 |
|  |  | 人造板 | 甲醛含量 | 同一地点、同一类别、同一规格的人造板为一检验批 | 同一地点、同一类别、同一规格的人造板及其制品中随机抽取3份，并立即用不会释放或吸附甲醛的包装材料将样品密封后待测 | 2块500×500mm | GB50325-2010 |